Obserwacje świadczące o dyskretyzacji  widm energii w strukturach niskowymiarowych

1. Optyczne

własności elektryczne

- Rezonansowe tunelowanie przez DBS

fotoprąd w supersieciach

* * *

Inne sposoby otrzymywania nanostruktur – nanotechnologia

umiesczanie pojedynczych atomów i molekuł na podłożu za pomocą końcówki tunelowego mikroskopu skaningowego

D.M.Eigler, E.K.Schweizer, Nature, 344 (1990)

Idea STM

Pojedyncze heterozłącze

- Położenie poziomu Fermiego

a. metal:    energia najwyższego obsadzonego poziomu

w temperaturze 0 K;

b. półprzewodnik samoistny:

EF=12Eg+34kBTlnmhme(∗)

(licząc od szczytu pasma walencyjnego; Eg – szerokość

przerwy;  me/h  - masy elektronów/dziur )

dowód:

obsadzenie poziomów energetycznych fermionów (elektronów, dziur) – rozkład Fermiego-Diraca:

f(E)=1e(E−EF)kT+1≈e(EF−E)kT

dla  E>>EF ,

zakładając paraboliczną na dnie pasma przewodnictwa relację dysperysjną E(k),  to ilość stanów elektronowych (w 3D) o energiach z przedziału pomiędzy   E  i E+dE  wynosi

n(E)dE=12π22meℏ232(E−Eg)12dE

(gdyż   n(k)dk=n(E)dE,    a    n(k)~k2dk,   oraz    dk/dE~(E-Eg)-1/2 )

n=Eg∞n(E)f(E)dE=22πmekTℏ232e(EF−Eg)kTnatomiast liczba wszystkich elektronów (w paśmie przewodnictwa)

(to jest liczba elektronów/jedn.obj  =  koncentracja)

p=22πmekTℏ232e−EFkTpodobnie koncentracja dziur:

fd=1−f≈e(E−EF)kT(ponieważ dziury w paśmie walencyjnym powstają przez obecność elektronów w paśmie przewodnictwa)

iloczyn   n*p   wyraża tzw. prawo działania mas;

dla samoistnego półprzewodnika    n=p   zatem

e2EFkT=mhme32eEgkT

co daje   (¤)

c. przewodniki domieszkowane (niesamoistne):

tu obraz jest bardziej skomplikowany;

w  T= 0 K,      EF ~ pomiędzy poziomem donorowym/akceptorowym

a dnem odpowiedniego pasma

(dla płytkich domieszek,  Ed << Eg  , EF ~ Ed  )

- Dwa różne ośrodki przed połączeniem (złącze w postaci idealnej płaszczyzny  (prostopadłej do kier. Z)

# Jedynym poziomem odniesienia jest poziom próżni

Względem tego poziomu wyznaczone są

- potencjały jonizacyjne

- powinowactwa elektronowe

- położenie poziomów Fermiego

- po złączeniu  ośrodków – wyrównanie poziomu Fermiego

(teraz zdef. dla układu 2 ośrodków)

metale:

przepływ swobodnych nośników aż do wyrównania  EF  ;

może pojawić się skok potencjału na złączu

półprzewodniki samoistne

(zawsze istnieją nieintencjonalne domieszki umożliwiające przepływ ładunków z donorów i akceptorów  zmierzający do wyrównania   EF  )

dla idealnych półprzewodników:

przesunięcie ładunku na złączu związane z wiązaniem w sieć kryst., powodujące lokalny skok potencjału i częściowe wyrównanie   EF

- analogia do wiązania chemicznego w cząsteczkach

heteroatomowych  -  polarność wiązań

molekularnie:

EV = energia ostatniego zajętego orbitala molekularnego

HOMO

EC = energia pierwszego nieobsadzonego orbitala molekularnego    LUMO

względne położenia HOMO   i  LUMO  mogą być oszacowane na podstawie kwantowo-chemicznych obliczeń półempirycznych lub ab initio

- reguła wspólnego anionu (Harrison, 1977)

z dokładnością do kilku dziesiątych eV, dwa półprzewodniki posiadające wspólny anion (np. GaAs, AlAs), tę samą strukturę krystaliczną, oraz podobną stałą sieci, mają prawie zerowy

(rzędu kilku dziesiątych eV)  „offset” położeń brzegów pasma walencyjnego

można też wyznaczać „band offsets” eksperymentalnie

Rodzaje heterozłącz:

I rodzaju			   II  rodzaju

przeniesienie ładunku -

złącze przewodzące

studnie kwantowe:

jeśli szerokość studni,  d,   jest mezoskowpowych rozmiarów to

ruch ewentualnych nośników (elektronów na dnie pasma przewodnictwa czy dziur w paśmie walencyjnym), który jest  kwaziswobodny w litym jednorodnym ośrodku 3D, może zostać istotnie ograniczony w kierunku prostopadłym do płaszczyzny złącz w obszarze ośrodka tworzącego „studnię”

A       B       A

W obszarze   A    nie mogą istnieć elektrony o energiach z dna pasma obszaru   B

Jeśli szerokość studni jest b. mała to kwaziswobodny ruch nośników w obszarze   B  ( o energich bliskich dna pasma) staje się  kwazidwuwymiarowy

przestrzenne ograniczenie klasycznego ruchu cząstki prowadzi do kwantyzacji (dyskretyzacji) widma energii

bariery potencjału:

B        A        B

Potencjał próżni zwykle głęboko w paśmie walencyjnym  =>

W litych kryształach elektrony obsadzające dno pasmo przewodnictwa (w półprzewodnikach, lub energetyczny obszar blisko EF  w metalach) stanowią kwaziswobodny gaz  3D

W bardzo cienkich studniach kwantowych  gaz jest kwazi-2D

W układach  1-wymiarowych ograniczenie kwaziswobodnego ruchu elektronów w  2 wymiarach  =>  gaz kwazi-1D

W układach 0-wymiarowych: elektrony (w pewnych zakresach energii) ograniczone w swobodnym ruchu we wszystkich kierunkach przestrzennych  =  gaz-0D  = całkowita dyskretyzacja energii

## Gęstość stanów gazu   nD   w układach niskowymiarowych

### Ilość stanów w elem. dE

ρ(E)dE = -----------------------------------

jednostkę objętości

- 3D;  swobodne cząstki o masie   m

nałóżmy warunki periodyczności Borna-von Karmana (LX = LY = LZ )

kx=n2πLxΩ0=8π3Lρ(k)=18π3

Ω0   - obj.  Elementarnej komórki w przestrzeni  k

ρ(k)d3k=4πk28π3dk=m32π2ℏ32E12dE

gdyż    E=h2k2/2m

- 2D – swobodne cząstki w  2  wymiarach

ρ(k)d2k=2πk4π2dk=mπℏdEρ(E)=mπℏ

stała !

- 1D – gaz  1-wymiarowy

ρ(E)=m2πℏE−12

ρ(E)=iki⋅δ(E−Ei)4.  0D   widmo dyskretne

### Co nas będzie interesowało?

- Przejścia optyczne (widmo energii [gęstości] w obszarze bliskim brzegów pasm

- Własności elektryczne: transport (energie bliskie brzegom pasm)

- Wpływ przestrzennego ograniczenia na widma domieszek i ekscyt.

- Wpływ zewnętrznych pól

Centrane zadanie:

# Znajomość   E(k)   blisko brzegów pasm