molekularnie:

EV = energia ostatniego zajętego orbitala molekularnego

HOMO

EC = energia pierwszego nieobsadzonego orbitala molekularnego    LUMO

względne położenia HOMO   i  LUMO  mogą być oszacowane na podstawie kwantowo-chemicznych obliczeń półempirycznych lub ab initio

- reguła wspólnego anionu (Harrison, 1977)

z dokładnością do kilku dziesiątych eV, dwa półprzewodniki posiadające wspólny anion (np. GaAs, AlAs), tę samą strukturę krystaliczną, oraz podobną stałą sieci, mają prawie zerowy „offset” położeń brzegów pasma walencyjnego

można też wyznaczać „band offsets” eksperymentalnie

Rodzaje heterozłącz:

I rodzaju			   II  rodzaju

przeniesienie ładunku

złącze przewodzące

studnie kwantowe:

jeśli szerokość studni,  d,   jest mezoskowpowych rozmiarów to

ruch ewentualnych nośników (elektronów na dnie pasma przewodnictwa czy dziur w paśmie walencyjnym), który jest  kwaziswobodny w litym jednorodnym ośrodku 3D, może zostać istotnie ograniczony w kierunku prostopadłym do płaszczyzny złącz w obszarze ośrodka tworzącego „studnię”

A       B       A

W obszarze   A    nie mogą istnieć elektrony o energiach z dna pasma obszaru   B

Jeśli szerokość studni jest b. mała to kwaziswobodny ruch nośników w obszarze   B  ( o energich bliskich dna pasma) staje się  kwazidwuwymiarowy

przestrzenne ograniczenie klasycznego ruchu cząstki prowadzi do kwantyzacji (dyskretyzacji) widma energii

bariery potencjału:

B        A        B

Potencjał próżni zwykle głęboko w paśmie walencyjnym  =>

W litych kryształach elektrony obsadzające dno pasmo przewodnictwa (w półprzewodnikach, lub energetyczny obszar blisko EF  w metalach) stanowią kwaziswobodny gaz  3D

W bardzo cienkich studniach kwantowych  gaz jest kwazi-2D

W układach  1-wymiarowych ograniczenie kwaziswobodnego ruchu elektronów w  2 wymiarach  =>  gaz kwazi-1D

W układach 0-wymiarowych: elektrony (w pewnych zakresach energii) ograniczone w swobodnym ruchu we wszystkich kierunkach przestrzennych  =  gaz-0D  = całkowita dyskretyzacja energii

## Gęstość stanów gazu   nD   w układach niskowymiarowych

### Ilość stanów w elem. dE

ρ(E)dE = -----------------------------------

jednostkę objętości

- 3D;  swobodne cząstki o masie   m

nałóżmy warunki periodyczności Borna-von Karmana (LX = LY = LZ )

kx=n2πLxΩ0=8π3Lρ(k)=18π3

Ω0   - obj.  Elementarnej komórki w przestrzeni  k

ρ(k)d3k=4πk28π3dk=m32π2ℏ32E12dE

gdyż    E=h2k2/2m

- 2D – swobodne cząstki w  2  wymiarach

ρ(k)d2k=2πk4π2dk=mπℏdEρ(E)=mπℏ

stała !

- 1D – gaz  1-wymiarowy

ρ(E)=m2πℏE−12

ρ(E)=iki⋅δ(E−Ei)4.  0D   widmo dyskretne

### Co nas będzie interesowało?

- Przejścia optyczne (widmo energii [gęstości] w obszarze bliskim brzegów pasm

- Własności elektryczne: transport (energie bliskie brzegom pasm)

- Wpływ przestrzennego ograniczenia na widma domieszek i ekscyt.

- Wpływ zewnętrznych pól

Centrane zadanie:

# Znajomość   E(k)   blisko brzegów pasm